技术参数要求确认单

| 项目名称 南京中医药大学名中医工作室办公家具采购 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 李老师 |  | 联系电话 | 13601435791 |
| 项目预算 |  | 33080元 |  |  |
| 主要用途描述：名中医工作室办公家具采购 |  |  |  |  |
| 本项目免费质保期不少于五年。 成交后15天内供货安装完成。 参数要求： - 条桌（18张） 尺寸：1200*450*750mm 材质要求： 1.基材：采用E0级高密度纤维板，长度和宽度偏差±2mm，密度≥0.78g/cm3。 2.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤8%，甲醛释放量≤0.2mg/L。 3.封边：采用天然实木封边条。 4.油漆：采用品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。 5.水性胶粘剂：选用环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 6.五金配件：采用品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 7.下部对开门内置2块层板，材质同柜体. - 会议椅（40张） 尺寸：480mm×480mm×960mm 材质要求： 1.面料：选用优质环保皮，厚度≥1.5mm，摩擦色牢度干擦500次≥4级，湿擦250次≥3/4级，涂层粘着牢度≥6.0N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥80N，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤10mg/kg，禁用偶氮染料≤5mg/kg，防霉菌性能不低于1级，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》标准。 2.海绵：采用优质阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥46kg/m3，回弹率≥47%，75%压缩永久变形≤5%，湿热老化后拉伸强度≥100KPa，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.03mg/m2h，燃烧性能达B1级，抗疲劳力强，坐感舒适，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型氨酯泡沫塑料》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准。 3.框架：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 4.油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤2mg/kg、可溶性铬(Cr)≤3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤2mg/kg，多环芳烃总和含量≤10mg/kg，漆膜硬度3H,符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》标准。 三、办公桌（2张) 尺寸：1400mm×600mm×750mm 材质要求： 1.基材：采用E0级高密度纤维板，长度和宽度偏差±2mm，密度≥0.78g/cm3。 2.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤8%，甲醛释放量≤0.2mg/L。 3.封边：采用天然实木封边条。 4.油漆：采用品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。 5.水性胶粘剂：选用环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 6.五金配件：采用品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 7.下部对开门内置2块层板，材质同柜体 四、办公桌（含长短副柜各一）（1张) 尺寸：2200*1050*760mm 材质要求： 1.基材：采用E0级高密度纤维板，长度和宽度偏差±2mm，密度≥0.78g/cm3。 2.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤8%，甲醛释放量≤0.2mg/L。 3.封边：采用天然实木封边条。 4.油漆：采用品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。 5.水性胶粘剂：选用环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 6.五金配件：采用品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 7.下部对开门内置2块层板，材质同柜体 五、跟诊椅（12个） 尺寸：580*520*820mm 材质要求： 1优质面料饰面 2.靠背PA+GF材质 3扶手PA+GF材质 4.坐棉采用高密度泡棉 5钢架采用1.5厚表面黑色砂纹喷涂处理 6.坐壳采用PP+GF材质 7.坐木板采用抛压成型多层环保夹板 8整椅座板可以翻转，钢架可以折叠 9写字板连接件铝合金压铸，板面可以折叠 10座椅下设置书栏便于存放物品 图一 图二 式样参照图一，颜色如图二为黑色 |  |  |  |  |